1.聚四氟乙烯系列

氟塑料中聚四氟乙烯(PTFE)的消耗量最大，用途最广，是氟塑料中的一个重要品种。PTFE具有优异的耐高低温性能和化学稳定性、很好的电绝缘性能、非粘附性、耐候性、阻燃性和良好的自润滑性，有“塑料王”之美称。我公司主要产品品种包括：各类阀门密封圈，法兰垫片，导向环，耐磨环，板，棒，管，垫片，车削板，车削膜，车削带及各种填充制品，泵阀管PTFE配件，异型件等。聚四氟乙烯内衬直管，套管，弯头，三通，四通，空压机-制氧机-活塞环、以及格莱圈，密封圈等等我公司可根据各类不同机械的设计参数，分别选用不同的配方和制造工艺加工而成，即在F4树脂中分别填充锡青铜粉、玻纤、二氧化硅、二硫化钼、石墨、聚苯酯以及高强碳纤维等填充剂，使其工作温度达到-200℃----320℃，从而大大的提高了密封件机械强度，润滑性能，导热性能和耐磨性能。(具体见产品技术参数)

2. 石墨密封件系列制品

可制造各种石墨盘根,石墨带材、填料、石墨环，密封垫片、高强度冲刺型石墨垫圈，复合板等等。

主要规格：厚度0.2~1.0mm；宽度1000mm；长度：50~100mm或500×700mm。

特殊规格：(经粘接)厚度1.5~10mm；宽度×长度为1000×1000mm。

特 性：使用温度-200℃~800℃(在氧化介质中)。

3. 聚三氟氯乙烯(PCTFE)

PCTFE具有优异的刚性、耐低温性能、耐冷流性能，是低温高压工况下理想的密封材料，在高新技术领域中有着特殊的用途。我公司可以提供进口的多种规格的PCTFE垫片，棒材、管材和板材等，连续使用最高温度-200℃--150℃

。公司并针对部分特殊耐低温的产品和其它要求能提供增强型聚三氟氯乙烯(PCTFE)密封产品,该种产品能在超低温下使用,使用温度最高能达到-273℃,具备其它工程塑料在超低温下的不可能达到的密封效果.

4.其它密封件制品

像进口品牌的，氟橡胶(FKM)、氟硅胶(FVMQ)、丁腈胶(NBR)、乙丙胶 (EPDM)、硅胶(SR)、氯丁胶(CR)，聚安脂(PU)，等材料的油封及各类橡胶制品。可以在—100℃～280℃ 的温度下满足各种介质的抗腐蚀和耐溶涨需求，且具备密封耐磨等特性。

文章链接：中国泵阀商务网 http://www.bf35.com/Tech_news/Detail/36046.html